	巴氏
GYZJ
934-1
	布  氏
10mm
500kg
	维 氏
5kg
	韦 氏
B
	洛    氏
	巴氏
GYZJ
934-1
	布  氏
10mm
500kg
	维 氏
5kg
	韦 氏
B
	洛    氏

	
	
	
	
	B
	E
	F
	H
	
	
	
	
	B
	E
	F
	H

	35
	  
	21
	  
	  
	  
	  
	32
	68
	60
	65
	11.0
	  
	71
	70
	94

	36
	  
	22
	  
	  
	  
	  
	35
	69
	62
	67
	11.4
	  
	73
	72
	95

	37
	  
	23
	  
	  
	  
	  
	37
	70
	64
	70
	11.8
	17
	75
	74
	97

	38
	  
	24
	  
	  
	  
	  
	40
	71
	67
	72
	12.2
	23
	76
	75
	98

	39
	  
	25
	  
	  
	  
	  
	42
	72
	69
	75
	12.6
	28
	78
	77
	99

	40
	25
	26
	  
	  
	  
	  
	45
	73
	72
	78
	12.9
	33
	80
	79
	100

	41
	25
	27
	  
	  
	  
	  
	47
	74
	75
	81
	13.3
	38
	81
	80
	101

	42
	26
	28
	  
	  
	  
	  
	49
	75
	78
	85
	13.7
	42
	83
	82
	102

	43
	27
	29
	  
	  
	  
	  
	51
	76
	80
	88
	14.0
	47
	84
	83
	103

	44
	27
	30
	  
	  
	  
	  
	54
	77
	84
	92
	14.3
	51
	86
	85
	104

	45
	28
	30
	  
	  
	  
	  
	56
	78
	87
	95
	14.7
	55
	87
	86
	105

	46
	29
	31
	  
	  
	  
	  
	58
	79
	90
	99
	15.0
	59
	89
	88
	106

	47
	30
	32
	  
	  
	23
	  
	60
	80
	94
	103
	15.3
	63
	90
	89
	106

	48
	30
	33
	0.7
	  
	26
	  
	62
	81
	97
	108
	15.6
	66
	91
	90
	107

	49
	31
	34
	1.3
	  
	28
	  
	64
	82
	101
	112
	15.9
	70
	92
	91
	108

	50
	32
	35
	1.9
	  
	31
	  
	66
	83
	105
	117
	16.2
	73
	94
	92
	109

	51
	33
	36
	2.5
	  
	34
	  
	68
	84
	109
	121
	16.4
	76
	95
	93
	109

	52
	34
	38
	3.1
	  
	36
	  
	70
	85
	113
	126
	16.7
	79
	96
	94
	110

	53
	35
	39
	3.6
	  
	39
	30
	72
	86
	117
	131
	16.9
	81
	97
	95
	111

	54
	37
	40
	4.2
	  
	41
	34
	73
	87
	121
	137
	17.2
	84
	98
	96
	111

	55
	38
	41
	4.7
	  
	44
	37
	75
	88
	126
	142
	17.4
	86
	99
	97
	112

	56
	39
	43
	5.3
	  
	46
	40
	77
	89
	130
	  
	17.6
	88
	100
	98
	112

	57
	40
	44
	5.8
	  
	48
	43
	78
	90
	135
	  
	17.8
	90
	101
	98
	113

	58
	42
	45
	6.3
	  
	50
	46
	80
	91
	140
	  
	18.0
	  
	102
	99
	114

	59
	43
	47
	6.8
	  
	53
	48
	82
	92
	145
	  
	18.2
	  
	103
	100
	  

	60
	45
	49
	7.3
	  
	55
	51
	83
	93
	  
	  
	18.4
	  
	103
	100
	  

	61
	46
	50
	7.8
	  
	57
	54
	85
	94
	  
	  
	18.6
	  
	104
	101
	  

	62
	48
	52
	8.3
	  
	59
	56
	86
	95
	  
	  
	18.7
	  
	105
	102
	  

	63
	50
	54
	8.8
	  
	61
	59
	88
	96
	  
	  
	18.9
	  
	106
	102
	  

	64
	51
	56
	9.2
	  
	63
	61
	89
	97
	  
	  
	19.0
	  
	106
	103
	  

	65
	53
	58
	9.7
	  
	65
	63
	90
	98
	  
	  
	19.2
	  
	107
	  
	  

	66
	55
	60
	10.1
	  
	67
	66
	92
	98
	  
	  
	19.3
	  
	107
	  
	  

	67
	57
	62
	10.6
	  
	69
	68
	93
	100
	  
	  
	19.4
	  
	108
	  
	  


各种硬度粗略关系表
