	产物/介质

	浓酸

	稀酸

	脂肪醇

	醛

	碱

	脂

	脂肪烃

	芳香烃

	卤化烃

	酮

	强氧化试剂


	微离心管

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	 

	　


	AnoporeTM
	×

	√

	√

	﹡

	×

	﹡

	√

	√

	√

	×

	﹡


	PVDF

	×

	√

	√

	√

	√

	﹡

	√

	√

	√

	×

	﹡


	聚砜

	×

	√

	√

	﹡

	√

	×

	√

	﹡

	×

	×

	﹡


	聚炳烯

	×

	√

	√

	﹡

	√

	﹡

	√

	﹡

	﹡

	√

	﹡


	4和13mm针头滤器

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	   

	　


	PVDF

	×

	√

	√

	√

	√

	√

	√

	√

	√

	×

	﹡


	聚砜

	×

	√

	√

	﹡

	√

	×

	√

	﹡

	×

	×

	﹡


	聚炳烯

	×

	√

	√

	﹡

	√

	﹡

	√

	﹡

	﹡

	√

	﹡


	聚四氟乙烯

	√

	√

	√

	√

	√

	√

	√

	√

	√

	√

	√


	尼龙

	×

	﹡

	√

	﹡

	﹡

	√

	√

	﹡

	﹡

	√

	×


	玻璃

	√

	√

	√

	﹡

	√

	﹡

	√

	√

	﹡

	×

	﹡


	微纤维醋酸

	﹡

	√

	﹡

	√

	﹡

	﹡

	﹡

	﹡

	﹡

	×

	﹡


	维素与Zymark相容的针头滤器

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	  

	　


	尼龙

	×

	﹡

	√

	√

	﹡

	﹡

	√

	﹡

	﹡

	√

	﹡


	PVDF

	×

	√

	√

	√

	√

	﹡

	√

	√

	√

	×

	﹡


	聚四氟乙烯

	√

	√

	√

	√

	√

	√

	√

	√

	√

	√

	√


	AnotopTM和Anotop PlusTM
	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	  

	　


	AnoporeTM
	×

	√

	√

	﹡

	×

	﹡

	√

	√

	√

	×

	﹡


	PuradiscTM
	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	  

	　


	Puradisc ASTM
	×

	﹡

	√

	√

	﹡

	×

	√

	﹡

	×

	×

	×


	Puradisc PPTM
	×

	√

	√

	﹡

	√

	﹡

	√

	﹡

	﹡

	√

	﹡


	Puradisc TFTM
	√

	√

	√

	﹡

	√

	﹡

	√

	√

	√

	√

	﹡


	Puradisc GDTM
	√

	√

	√

	﹡

	√

	﹡

	√

	√

	√

	√

	﹡


	Puradisc GD/FTM
	√

	√

	√

	﹡

	√

	﹡

	√

	√

	√

	√

	﹡


	PolydiscTM
	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	  

	　


	Polydisc ASTM
	×

	﹡

	√

	×

	×

	×

	√

	﹡

	﹡

	×

	×


	Polydisc TFTM
	√

	√

	√

	﹡

	√

	﹡

	√

	√

	√

	√

	﹡


	Polydisc SPFTM
	×

	√

	√

	√

	√

	×

	√

	×

	×

	×

	﹡


	Polydisc HDTM
	×

	√

	√

	﹡

	√

	﹡

	√

	﹡

	﹡

	√

	﹡


	机联过滤脱气仪

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	  

	　


	适于水溶液的IFDTM
	×

	﹡

	√

	×

	√

	﹡

	√

	﹡

	﹡

	√

	×


	适于有机溶剂的IFDTM
	×

	√

	√

	﹡

	√

	﹡

	√

	﹡

	﹡

	√

	﹡


	PolycapTM
	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	  

	　


	Polycap ASTM
	×

	﹡

	√

	×

	﹡

	×

	√

	﹡

	×

	×

	×


	Polycap TFTM
	√

	√

	√

	﹡

	√

	﹡

	√

	√

	√

	√

	﹡


	Polycap SPFTM
	×

	√

	√

	√

	√

	×

	√

	×

	×

	×

	﹡


	Polycap HDTM
	×

	√

	√

	﹡

	√

	﹡

	√

	﹡

	﹡

	√

	﹡


	非注射样滤器

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	  

	　


	Autovial(聚四氟乙烯)

	√

	√

	√

	√

	√

	√

	√

	√

	√

	√

	﹡


	AutovialTM(尼龙)

	×

	﹡

	√

	√

	√

	√

	√

	﹡

	﹡

	√

	×


	AutovialTM(PVDF)

	×

	√

	√

	√

	√

	﹡

	√

	√

	√

	×

	﹡


	AutovialTM(GMF)

	√

	√

	﹡

	﹡

	√

	√

	√

	√

	√

	√

	﹡


	UniPrepTM(聚四氟乙烯)

	√

	√

	√

	√

	√

	√

	√

	√

	√

	√

	﹡


	UniPrepTM(尼龙)

	×

	﹡

	√

	√

	√

	√

	√

	﹡

	﹡

	√

	×


	UniPrepTM(PVDF)

	×

	√

	√

	√

	√

	﹡

	√

	√

	√

	×

	﹡


	UniPrepTM(GMF)

	√

	√

	﹡

	﹡

	√

	√

	√

	√

	√

	√

	﹡


	膜

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　

	  

	　


	CycloporeTM _ 聚碳酸脂

	﹡

	﹡

	√

	﹡

	－

	－

	﹡

	﹡

	﹡

	﹡

	﹡


	CycloporeTM _ 聚脂

	×

	﹡

	√

	√

	－

	－

	√

	√

	√

	√

	﹡


	AnodiscTM
	√

	√

	√

	﹡

	﹡

	﹡

	√

	√

	√

	√

	﹡


	硝酸纤维素

	×

	√

	﹡

	﹡

	×

	×

	√

	√

	﹡

	×

	﹡


	混合纤维素

	×

	√

	﹡

	﹡

	×

	×

	√

	√

	﹡

	×

	﹡


	酯醋酸纤维素

	×

	√

	﹡

	　

	×

	×

	√

	√

	×

	×

	﹡


	尼龙

	×

	√

	√

	√

	﹡

	√

	√

	﹡

	﹡

	√

	﹡


	聚四氟乙烯

	√

	√

	√

	√

	√

	√

	√

	√

	√

	√

	√



	

	注：√ 相溶     ×不相溶  ——　未知  ﹡有限相溶


