紫铜中Cu含量的测定---《多能可见光度法一》
60年代光度法的推广，提供了不分离而同时测定几个组分的可能，更重要的是它还提供了使用紫外、红外波段进行分析的作用。然而，光度法的分析范围却始终没有超出“低浓度”的界限，这就严重限制了光度法在日常工业分析中的应用。
  日常分析中，准确、简便、快速、经济、安全是评价分析方法的基本原则。80年代起我国一些学者、专家就已开始研究光度法在日常分析中的扩展应用，到90年代，就有学者提出了“多能可见光度法”中方法之一---测试高浓度的“剩余光度法”，为广大企业实验室的日常分析作出了不可低估的作用。
  纯铜一般为电解法制得，所以又叫电解铜，因其颜色为紫色，故又称紫铜。紫铜中Cu的含量高，传统的分析手段是采用恒电流电解法，因其分析步骤复杂、分析周期长而不能满足日常分析的要求，而采用“剩余光度法”检测紫铜中Cu的含量，检测时间只需要10分钟，而且只需要常规的化学试剂，利用合适的掩蔽剂将大量的Cu掩蔽，在NJSB-5B型电脑智能快速分析仪上选择合适的波长、比色杯、标样即可直读Cu的百分含量。
  由于剩余光度法中试剂的使用量较大，重现性较好故精密度较高，本法精度可达0.05%，准确度能满足紫铜的分析精度要求。它还可以适用纯铅、锌的测定。

说明：本资料由南京宁博分析仪器有限公司技术部提供，如需转载，请注明出处。
