南京麒麟分析仪器有限公司

（中华人民共同国地方计量检定规程主要起草单位）

（江苏省名牌产品、江苏省著名商标、江苏省高新技术企业、

南京市质量奖、国家重点新产品）

名称：电脑红外全能联测多元素分析仪

型号：QL-S3000C

QL－S3000C电脑红外全能多元素联测分析仪是本公司独家拥有、国内最先进的一款多元素联测分析仪，由本公司专利技术的BS1000A电脑精密元素分析仪和HW2000E(C)电弧红外碳硫分析仪组合而成，可检测普碳钢、低合金钢、高合金钢、生铸铁、球铁、合金铸铁等多种材料中的C、S以及Si、Mn、P、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti等多种元素。其中多元素部分共三个大通道，每个通道各有三十个小通道（可储存30条工作曲线），通道曲线数还可根据用户需要增加，原则上可检测99个乃至更多元素，品牌电脑微机控制,全中文菜单式操作,台式打印机打印结果。可以满足冶金、机械、化工等行业在炉前、成品、来料化验等方面对材料多元素分析的需要。

技术参数

1 测量范围：

（因该仪器可检测的元素较多，现以钢中的C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni等常见元素为例）

碳：0.001—10.00% 、 硫: 0.0005—0.500% 、

锰0.10～15.00％、硅0.10～5.00％、磷0.005～0.80％、

铬0.01～25.0％、钼0.101～6.00％、镁0.010～0.100％、

镍0.010～30.0％、稀土0.01～0.100％、……

如改变测试条件，该范围可相应扩大。

2 分析时间：两分钟左右

3 分析误差：符合GB223.3～5～1988、GB223.68～69-1997等国家标准

4 分析方法：

碳硫采用红外光度分析方法；

其他多元素采用机外溶样，光电比色法，波长范围400～800nm电脑控制连续可调。

5 标样曲线：

多元素部分记忆贮存99条曲线（可根据用户需要任意增加），采用回归方法，建立曲线方程。

6 输入输出方式：

品牌电脑控制、数据导出的格式可根据实验室要求任意设置，打印机输出。

主要特点

- 品牌电脑微机控制,全中文菜单式操作,台式打印机打印结果。

- 碳硫分析采用红外光度分析方法，显著提高分析精度。

3. 采用最新计算机和单片机技术实现程序控制和数据处理。能快速、准确地测出钢铁和有色金属中多种元素的质量分数，自动化程度高，定量加液准确可靠，试剂量少等特点，提高了分析的准确度和精密度，能直接显示质量分数并打印。

4. 在国内首创元素分析仪用衍射光栅数码电机波长可调光学系统。产品采用可由计算机控制的元素分析仪专用的衍射光栅单色体，实现波长数码可调，即任意输入所需波长，光学系统即调整至指定波长，从而使产品可以实现由计算机控制，根据被测材料元素的要求，方便的迅速设定所需波长，可用于钢铁、铜铝等各种金属、非金属材料及其合金的多种元素分析。

5.衍射光栅数码电机波长可调光学系统，提高了波长调整的步进精度，可以达到优于1nm的水平。

6. 产品智能化水平大幅提高，操作者可以在选择所测元素后，产品即自动调整至检测该元素所需的波长，为产品的推广使用，提供便利。

7. 采用计算机实现程序控制和数据处理。能快速、准确地测出钢铁和有色金属中多种元素的质量分数，自动化程度高，首创元素分析仪不定量称样功能，准确可靠，方便用户操作。

8. 可快速更换不同厚度比色杯；

9. 采用冷光源专利技术、进口光电元件，自校零点和满度；

10. 电子天平联机不定量称样，计算机自动读入重量或人工键入可选，方便分析操作。

11. 系统稳定性好，抗干扰能力强，分析结果准确、可靠。

12. 硫滴定加液采用专利无电极控制专利技术，采用专利防崩塞技术，有效降低故障率；

13. 分析结果可长期大量保存，并可进行产品质量跟踪分析。

14. 可记忆贮存99条曲线（可根据用户需要任意增加），采用回归方法，建立曲线方程。

15. 机外溶样、操作方便，没有阀门和管道老化，延长使用寿命。