南京华欣分析仪器制造有限公司

（江苏省名牌产品  江苏省著名商标  江苏省高新技术企业）

名称：金属材料元素分析系统

型号：HX

一、主要技术参数：

气体容量法测碳、碳量法测硫

1、测量范围：C：0.02-6.00%（需改变称样量）S：0.003-2.00%

2、测量时间：45秒左右（不含取样 称样时间）

3、测量精度：符合GB223.69-97、GB223.68-97标准

光电比色分析法

1、量程范围：0-1.999A吸光度值，0-99.99%浓度值

2、测量精度：符合GB223-88标准

3、可测元素： 硅、锰、磷、镍、铬、钼、铜、钛、等

二、主要特点：

1、该系统由PC机控制，可完成绝大多数金属材料中元素的含量测定，系统程序的编制采用目前时尚的可视化编程语言，因此系统的功能强大，界面友好。

2、系统在分析过程中，零点和满度自动跟踪，并由PC机进行辅助定标，保证了测量精度。系统的操作简单快捷。

3、电子天平和系统联机，实现了分析过程的不定量称样，提高了系统的分析速度。

4、系统建立了功能强大的数据库，用于分析结果数据及工作曲线的储存和查询，其数据的修改和曲线的增删均十分方便。

三、仪器成套性

1、HX-DRL4A1型电弧燃烧炉一台

2、HXE-7B型碳硫分析仪主机一套（江苏省高新技术产品、江苏省质量信用产品）

专利产品  200510038771.0  200530088920.5

3、氧气减压阀一只（特制）

4、硅钼粉一瓶（特制）

5、锡粒一瓶（特制）

6、电子天平一台（万分之一）

7、计算机一套（方正商祺N220、17寸彩显）

8、打印机一台（赠送）

9、HXS-3AD型电脑多元素分析仪一台

10、火箭式加液器一套

四、主要附件

| 一 | 随机附件 | 1、电源线一根 | 2、保险丝管二只 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3、发光二极管2只 | 4、小胶批一把 |
|  |  | 5、乳胶管若干米φ9×12 | 6、连接线三根 |
|  |  | 7、小镊子一把 | 8、打印纸二卷 |
| 三 | 随机 文件 | 1、使用说明书一份 | 2、合格证一份 |
|  |  | 3、用户保修卡一份 | 4、安装调试回执一份 |

| 一 | 主机 拆装件 | 1、电源线一根 | 2、连接线三根 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3、废液杯一只 | 4、电笔一支 |
|  |  | 5、引弧连接线一根 | 6、乳胶管若干 |
| 二 | 附件 | 1、白皮管若干 | 2、硅橡胶垫圈一套 |
|  |  | 3、电极二根 | 4、铜坩埚一只 |
|  |  | 5、保险丝管二只 | 6、加料斗六只 |
|  |  | 7、镊子一把 | 8、小毛刷一把 |
|  |  | 9、石英玻璃管二根 | 10、钢丝网二只 |
|  |  | 11、小锤二把 | 12、JQX-10FAC220V继电器一只 |
|  |  | 13、电容1uf1KV一只 | 14、打印纸一卷 |
| 三 | 随机 文件 | 1、使用说明书一份 | 2、合格证一份 |
|  |  | 3、用户保修卡一份 | 4、安装调试回执一份 |

六、售后服务

安装/培训/验收：到货后由需方书面或电话通知代方现场安装/调试/培训的具体时间，供方当场给予响应并确认。供方免费派遣技术人员到现场进行安装/调试/培训。（限国内）

七、质量保证：三包一件，终生维护。

八、供货期：应买受人要求，出卖人可立即发货。