直读光谱分析仪的新型光源

发射式直读光谱分析仪器是一种比较成熟的分析方法，在现代分析中起着极其重要的作用。随着科学技术的不断发展，光谱分析及其光源技术发展也很迅速，在探讨光谱分析基础理论和研究新光源的同时，光谱分析仪器的进展也很快，目前正向光电直读方面发展。 

    在光谱分析仪器的新光源应用方面，由于等离子体光源、空心阴极光源、辉光光源、激光光源等的出现，进一步提高了光谱分析的灵敏度和稳定性并且扩大了光谱分析的应用范围。尤其是等离子体光源，它具有灵敏度高、动态范围宽、基体干扰少、标准样品易获得等优点，因此目前已越来越多地应用此光源进行化学光谱测定，从而更加促进了化学光谱的发展。

光谱分析仪TP-9W采用光电分析方法原理设计，应用新型冷光源进行比色分析。用于检测各种钢、铁、合金、有色金属以及矿石中有色金属中碳、硫、锰、磷、硅、镍、铬、钼、铜、钛、锌、钒、镁、稀土等元素的含量。该仪器的部分元素测量范围示例： （以钢中C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni等常见元素为例）  
C：0.010～6.000% S：0.0030～2.0000%  
Mn：0.010～20.500% P：0.0005～1.0000%  
Si：0.010～18.000% Cr：0.010～38.000%  
Ni：0.010～48.000% Mo：0.010～7.000%  
ΣRE：0.0100～0.5000% Mg：0.010～0.800%  
Cu：0.010～8.000% Ti：0.010～5.000%  
如多元素分析仪改变测试条件，该范围可相应扩大。 
测量精度：优于GB223.3～5-1988、GB223.68～69-1997等标准。 
    转载：南京同普分析仪器制造有限公司技术部文章：
    http://www.njtpu.com/jishuInfo.asp?id=184

