镍元素含量对烧结钢粉末冶金材料性能的影响

烧结镍钢一般是指烧结Fe-Ni-C-Cu合金。镍稀缺,价格高,含镍量高时,烧结镍钢的生产成本增高,因此一般用于制造烧结结构零件者,含镍量皆不大于5 %。铬镍铜钼智能分析仪可用于精确分析镍的含量。对于Fe-0.8 %C-2 %Cu合金添加镍粉前后的性能对比可以知道：,随着镍含量的增加,材料的压溃强度均有明显提高;而冲击韧性略有下降。但对硬度的影响, AHC100.29可见明显提高,而对AT1001及300 M的影响不大。

在铁基粉末冶金材料中添加镍并且镍含量达到2 %~3 %时,烧结时尺寸急剧收缩,但添加量更高时,收缩趋缓。对于以不同的雾化铁粉为基的粉末冶金材料,如AHC100·29铁粉,ATOMET1001铁粉和30M铁粉,碳、铜、镍对其性能的影响规律基本上是一致的,镍不锈钢分析仪器检测结果表明：每种元素对材料性能变化速率的影响是不同的。

镍含量以及碳、铜对零件尺寸变化的影响分别为：碳和铜使零件尺寸趋于胀大,镍使零件尺寸趋于缩小; 在碳含量为0~1 %,铜和镍含量分别为0~2 %的情况下,三种元素中铜对尺寸变化的影响最大。

转载：南京同普分析仪器制造有限公司技术部文章：

http://www.njtpu.com/wenz.asp